## **普通公路预成形标线胶带（反光）**

产品型号： PL5000 型

 产品简介： PL5000预成形标线胶带采用合成橡胶预制成型，具有良好的柔韧性和拉伸强度；表面涂覆有反光玻璃微珠，具有良好夜间反光性。同时，采用高性能涂料，具有良好的耐磨性。底层是粘结力强、耐候性好的胶粘剂，使胶带与地面粘接牢固。既有超越一般道路标线的反光性能，同时又具预制成型便于铺设特性。施工方便，使用寿命长，是一种新型的道路交通标识。

产品特性： 良好反光性；良好的柔韧性；优异的耐候性；施工方便；能够预制成各种标线、箭头、文字、图案、彩色标志、立体标志等。

应用范围： 常规道路交通标线；文字、箭头、图形等；危险地段警示；码头、机场、收费站、停车场等反光标识。

 性能指标：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 典型数据 | 单位 | 测试方法 |
| PL 5001 | PL 5002 |
| 颜色 | 白色 | 黄色 | —— | —— |
| 厚度 | 1.3 | 1.3 | mm | GB/T 7125 |
| 逆反射系数 | 250 | 175 | mcd/m2/lux | GB/T24717 |
| 耐水性 | 通过 | 通过 | —— | GB/T24717 |
| 耐碱性 | 通过 | 通过 | —— | GB/T24717 |
| 耐磨性 | 30 | 30 | mg | GB/T24717 |
| 粘结性 | 16 | 16 | N/25mm | GB/T24717 |
| 抗滑性 | 45 | 45 | BPN | GB/T24717 |

常规规格： 标准长度：33m，50m

标准宽度：10cm，15cm，20cm，40cm，45cm，可根据用户需要定制颜色：白色、黄色、红色、蓝色、黑色、绿色

使用方法： 分为嵌入式施工和表层式施工，配合 P120 底涂剂使用。在新路面的状况下每公斤底涂剂可铺设 3-5 平方米的公路反光胶带，实际使用量主要是根据路面状况而定。请参阅施工说明。

存储期: 在常温状况下，储存 24 个月。

以上所有数据及信息是基于我们的测试结果，用户在使用之前必须针对所期望的用途确定产品的适用性。